«УТВЕРЖДАЮ»

И.О.Председатель правления

АО «ННМЦ»

Купенов Б.Г.

«	»		2025 г

Техническая спецификация закупаемой услуги.

Наименование закупки- Защитные отверстия нержавеющая сталь : 0,8 мм

| № лота | Наименование услуги | Срок исполнения услуги | Место доставки изделия после ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | услуга изготовление Защитные отверстия нержавеющая сталь : 0,8 мм, 9 шт, без монтажа | 10 дней | г. Астана, пр. Аблай Хана 42 |

Техническая спецификация

Изделие: Защитные отверстия

Материал: Нержавеющая сталь

Толщина листа: 0,8 мм

1. Общие сведения

Наименование изделия: Защитные отверстия из нержавеющей стали.
Назначение: Применяются в качестве элементов защиты, вентиляции или декоративных элементов в медицинском, промышленном и лабораторном оборудовании.
Место установки: согласно чертежу заказчика или техническому заданию.

2. Материалы и характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Материал | Нержавеющая сталь марки AISI 304 или аналог (12Х18Н10) |
| Толщина листа | 0,8 мм |
| Поверхность | Матовая / полированная (по согласованию) |
| Размеры отверстий | Согласно чертежу заказчика |
| Количество | По спецификации заказа |
| Метод изготовления | Лазерная или штамповочная резка |
| Допуски | ±0,2 мм по размерам отверстий и геометрии изделия |

3. Технологические требования

• Заготовка производится из листа нержавеющей стали толщиной 0,8 мм.
• После вырезки выполняется удаление заусенцев, очистка и визуальный контроль поверхности.
• Допускается термообработка или полировка по требованию заказчика.
• Хранение и транспортировка изделий должны исключать механические повреждения и загрязнения.

4. Контроль качества

• Проверка геометрических размеров по чертежу.
• Контроль качества реза (отсутствие оплавлений и деформаций).
• Визуальный осмотр поверхности на наличие дефектов (царапины, вмятины, следы коррозии не допускаются).

Руководитель отдела ОМО                                                                Аубакиров В.Б.